MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL

AGREGADOS

- Comente as funções e discuta a importância dos agregados na tecnologia dos concretos e argamassas.

- O agregado, para concretos e argamassas, é considerado um “material de enchimento inerte”. Explique por que este ponto de vista não está correto.

- Apresente as variações típicas de massas unitárias dos agregados para produção de concretos leves, normais e pesados.

- Como são produzidos os agregados de argilas expandidas, escórias de alto forno e vermiculitas? Cite algumas caracteristicas interessantes dos produtos.

- Na tecnologia dos agregados para concreto qual a distinção existente entre os termos, massa específica e massa unitária? Qual a importância de cada um destas propriedades?

- Com o auxílio de croquis apropriados apropriados, explique os seguintes termos e discuta sua importância: Capacidade de absorção, condição saturada superficie seca, condição saturada.

- No ensaio de massa específica realizado pela balança hidrostática quando se calcula a diferença entre Ms-Ma, estamos determinando o que?

massa da amostra na condição saturada superficie seca (Ms) e massa saturada superfície seca submersa (Ma)

- Explique porque é importante conhecer-se a composição granulométrica dos agregados utilizados na produção dos concretos e argamassas.

- O que é dimensão máxima característica do agregado? Para que é importante a sua determinação?

- O que é módulo de finura? Para que serve a sua determinação?

- Considere os resultados do ensaio de granulometria mostrados na tabela 1 seguinte:

Pede-se:

- a curva granulométrica, em % retida acumulada (obs: usar papel log)

- as curvas granulométricas das zonas utilizáveis e ótima

- a dimensão máxima característica do agregado

- o módulo de finura

- Essa areia é adequada para a produção de concreto

| Item Inspecionado: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DIÂMETRO MÁXIMO, MÓDULO DE FINURA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PENEIRAS | MATERIAL RETIDO |  |  |  |  | DIÂMETRO MÁXIMO |  |  |
| (mm) | Massa (g) | % | % Acumulada |  | % P. acumulada |  |  |  |
| 6,30 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,80 | 23,5 |  |  |  |  | MÓDULO DE FINURA |  |  |
| 2,40 | 35,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,20 | 106,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,60 | 120,0 |  |  |  |  | CLASSIFICAÇÃO DO MATERIAL |  |  |
| 0,30 | 200,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,15 | 75,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| fundo | 10,0 |  |  |  |  | Massa Específica (g/cm³) |  |  |
| TOTAL | 569,80 |  |  |  |  | Massa Unitária (g/cm³) |  |  |

% retida acumulada

Abertura de malha (mm)

- Cite as impurezas que podem existir nos agregados e explique como essas impurezas podem prejudicar as propriedades dos concretos e argamassas.

- Qual a causa do fenômeno de inchamento da areia? Discuta a importância desse fenômeno para a produção de concretos e argamassas. Para qual tipo de areia e qual situação esse fenômeno é mais crítico?

- Para os dados da tabela 2 abaixo, obtidos em um ensaio de inchamento, determine a umidade critica e o inchamento médio.

| Massa do recipiente (g) | 2673 |  |  |  |  |  | Umidade crítica |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volume do recipiente (dm³) | 5,23 |  |  |  |  |  | Coeficiente de inchamento médio |  |  |
|  | Mr + a (g) | M.U. (kg/dm³) | CÁPSULA | COD. | mc (g) | mc + agw (g) | mc + ags (g) | w (%) | I = Vw/Vs |
| w=0% | 10088 |  | CAP1 | 5 | 36,6 | 153,0 | 152,9 |  |  |
| w=0,5% | 9857 |  | CAP2 | MS002 | 33,0 | 137,3 | 136,9 |  |  |
| w=1% | 9516 |  | CAP3 | MS001 | 33,0 | 133,0 | 132,4 |  |  |
| w=2% | 9379 |  | CAP4 | MS001' | 27,7 | 104,4 | 103,5 |  |  |
| w=3% | 8643 |  | CAP5 | MS007 | 24,1 | 88,2 | 86,9 |  |  |
| w=4% | 8640 |  | CAP6 | MS011 | 20,4 | 78,4 | 76,8 |  |  |
| w=5% | 8496 |  | CAP7 | MS004 | 31,7 | 79,9 | 78,1 |  |  |
| w=7% | 8512 |  | CAP8 | MS08 | 22,4 | 86,4 | 83,2 |  |  |
| w=9% | 8589 |  | CAP9 | C9 | 21,2 | 111,0 | 105,0 |  |  |
| w=12% | 8818 |  | CAP10 | MS003 | 21,4 | 76,8 | 71,7 |  |  |

Mr+a = massa do recipiente + amostra; MU = massa unitária; mc = massa da cápsula; mc + agw = massa da cápsula + agregado úmido; mc + ags = massa da cápsula + agregado úmido; w = umidade; I = inchamento

- O que é reação álcali-agregado?

- Defina agregado reciclado. Cite os principais resíduos utilizados para produção de concretos.

- Se a massa unitária do agregado no estado seco é 1550 kg/m3, e a massa específica é de 2,65 kg/dm3, determine o volume de vazios (ε), sabendo que ε= μγ-1.

- Você é responsável pelo controle de qualidade dos materiais em concreteira, e ao receber uma areia você realizou um ensaio de umidade pesando 500g da areia recebida e após 24 H em estufa essa areia pesou 480g determine a umidade livre.

- Você é responsável pelo controle de qualidade dos materiais em uma concreteira, e ao receber uma areia você realizou um ensaio de umidade pesando 500g da areia recebida e após 24 H em estufa essa areia pesou 480g, determine a umidade livre da areia recebida.

- Você é responsável pelo controle de qualidade da produção de concreto em uma empresa que produz concreto no canteiro de obras. Para produzir o concreto você precisa indicar ao betoneiro a quantidade de materiais a ser colocada na betoneira. Sabendo que você tem que utilizar as quantidades abaixo para cada material e você não dispõe de balança no canteiro, pede:

- O volume de brita a ser medido

- O volume de areia a ser medido, sabendo que a mesma apresenta um coeficiente de inchamento de 1,22

- Quantidade de água que a areia (120 kg) tem se a sua umidade (w) for de 2,8%

Dados: Quantidade de materiais a ser colocada na betoneira

Cimento = 50 kg

Areia = 120 kg

Brita = 155 kg

Água = 29 litros

; ;